Припои оловянно-свинцовой группы,  имеют следующие обозначения:

Марка припоя: ПОС 30, ПОС 40, ПОС 61, ПОСК 50-18, ПОССу 61-0,5 и т.д.

| Марка припоя | Вид | Обозначение | Пример |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОС 61 | пруток | пт 8 * | ПОС 61 пт 8 |
| ПОС 61 | проволока (без канифоли) | прв 2 | ПОС 61 прв 2 |
| ПОС 61 | трубка (проволока с канифолью) | Т2А | ПОС 61 Т2А |

* Примеры расшифровки условных обозначений:

ПОС 61 пт 8 – Припой оловянно-свинцовый марки ПОС 61, пруток диаметром 8мм

### ПОС 61 Т2А (100гр) катушка - Припой оловянно-свинцовый марки ПОС 61, проволока с канифолью диаметром 2мм на катушке 100гр

| Марка | Состав | (t плавления | Временное сопротивление разрыву | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало плавления | полное расплавление |  |  |
| Олово | Sn 100% | - | 232 | - | Для полупроводниковой техники, производства консервной жести и приготовления химических реактивов; для изготовления прутков, ленты и других изделий для электротехнических целей и изготовления баббитов, сплавов, припоев, оловянного порошка. |
| ПОС 90 | Sn 90% Pb 10% | 183 | 220 | 4,9 | Для лужения и пайки внутренних швов пищевой посуды и медицинской аппаратуры. |
| ПОС 61 | Sn 61% Pb 39% | 183 | 190 | 4,3 | Для лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высоко герметичными швами, где недопустим перегрев. |
| ПОС 40 | Sn 40% Pb 60% | 183 | 238 | 3,8 | Для лужения и пайки электроаппаратуры, деталей из оцинкованного железа с герметичными швами. Применяется для ремонта радиаторов (теплообменников) и монтажа медных и латунных трубопроводов. |
| ПОС 30 | Sn 30% Pb 70% | 183 | 265 | 3,5 | Для лужения и пайки листового цинка, радиаторов, а так же в кабельной промышленности |
| Свинец | Pb 100% | - | 327 | - | Производство оболочек кабеля; производство аккумуляторов; производство грузил, дроби и коррозийно-стойкой аппаратуры |
| ПОССу 61-0,5 | Sn 61% Sb 0.5% Pb ост | 183 | 183 | 4,5 | Лужение и пайка электроаппаратуры, обмоток электрических машин, оцинкованных деталей |
| ПОССу 40-0,5 | Sn 40% Sb 0.5% Pb ост | 183 | 235 | 4,0 | Для лужения и пайки жести, обмоток электрических машин, для пайки монтажных элементов, моточных и кабельных изделий, радиаторных трубок, оцинкованных деталей |
| ПОССу 30-0,5 | Sn 30% Sb 0.5% Pb ост | 183 | 255 | 3,6 | Для лужения и пайки листового цинка, радиаторов |
| ПОССу 40-2 | Sn 40% Sb 2% Pb ост | 185 | 229 | 4,3 | Для лужения и пайки холодильных устройств, тонколистовой упаковки |
| ПОССу 30-2 | Sn 30% Sb 2% Pb ост | 185 | 250 | 4,0 | Для лужения и пайки в холодильном аппаратостроении, автомобилестроении, для абразивной пайки. |
| ПОСК 50-18 | Sn 50% Cd 18% Pb ост | 142 | 145 | 4,0 | Для пайки деталей, чувствительных к перегреву, металлизированной керамики, для ступенчатой пайки конденсаторов. |
| Сплав ВУДА | Bi 40% Cd 10% Sn 10% Pb 40% | 65 | 72 | - | Для пайки меди и латуни, когда недопустим высокий нагрев |
| Сплав РОЗЕ | Bi 50% Sn 18% Pb 32% | 93 | 96 | - | Для пайки меди и латуни, когда недопустим высокий нагрев |
| Припой «А» | Zn, Cu, Sn, Al | - | 370 | - | Предназначен для выполнения пайкой: соединения жил кабелей, оконцевания наконечниками, соединения металлических оболочек кабелей со свинцовыми, латунными и алюминиевыми муфтами, заземления металлических оболочек, экранов и брони кабелей |
| Припой для меди | P, Cu | 710 | 802 | - | Пайка меди и ее сплавов. Пайка теплообменников, медных трубок холодильников и кондиционеров, медных токоведущих шин, медных трубопроводов. | Пайка газовой горелкой |
| Припой для алюминия | Al, Cu, Zn | 360 | 390 | - | Позволяет: заделывать трещины и пробоины, восстанавливать сломанные проушины и сорванные резьбы в литых деталях из алюминия. Применяется для ремонта радиаторов, карбюраторов, алюминиевых трубок и испарителей холодильников; соединения кабелей и проводов. Незаменим при ремонте алюминиевых лодок, лестниц и детских санок. Для качественной пайки данным припоем ФЛЮС НЕ ТРЕБУЕТСЯ! |  |